Механические свойства титановых сплавов (типичные)

| Марка сплава | Вид полуфа-бриката | Размеры (диа-метр прутка или толщина листа, мм) | Режим термообра-ботки | Предел прочности, Мн/м2 ("0,1 кгс/ мм2) | Относи-тельное удлинение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТ5 ВТ5-1 | Пруток Лист | 10—60 0,8—10 | Отжиг " | 750—950 750—950 | 10 15—8* |
| ОТ4-0 ОТ4-1 ОТ4 ВТ20 ВТ18 | Лист " " " Пруток | 0,3—10 0,3—10 0,5—10 1,0—10 25—35 | Отжиг " " " " | 500—650 600—750 700—900 950—1150 950—1150 | 25—20 20—13 20—12 12—8 10 |
| ВТ6С ВТ6 ВТ8 ВТ9 ВТ3-1 ВТ14 ВТ16 ВТ22 | Лист Пруток " " " Лист Пруток " | 1—10 10—60 10—60 10—60 10—60 0,6—10 4—16 25—60 | Отжиг Закалка и старение Отжиг Закалка и старение Отжиг Закалка и старение Отжиг Закалка и старение Отжиг Закалка и старение Отжиг Закалка и старение Отжиг " | 850—1000 1050 920—1120 1100 1000—1200 750 (при 450 °C) 600 (при 500 °C) 1200 1050—1250 1200 1000—1200 750 (при 400 °C) 650 (при 450 °C) 1200 850—1070 1100—1200 830—950 1100—1250 | 12—8 8 10 6 9 6 9 6 8 6 8 6—4 16 10 |
| ВТ15 | Лист | 1—4 | Закалка Закалка и старение | 850—1000 1300 | 12 4 |

* Первое значение для минимальной толщины, второе — для максимальной.