Таблица №4

Группы

| Обозначение группы | Шифр | Наименование группы |
| --- | --- | --- |
| Б1 | 001 | Лом и отходы низколегированных конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом и сочетаниями хрома с другими элементами, кроме никеля, молибдена и вольфрама |
| Б2 | 002 | Лом и отходы конструкционных и инструментальных хромистых сталей |
| Б3 | 003 | Лом и отходы шарикоподшипниковых и инструментальных хромистых сталей |
| Б4 | 004 | Лом и отходы конструкционных никелевых сталей |
| Б5 | 005 | Лом и отходы конструкционных хромоникелевых сталей |
| Б6 | 006 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, вольфрамом и молибденом (в которых одна часть молибдена заменяет три части вольфрама) |
| Б7 | 007 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, с повышенным содержанием вольфрама и молибдена (в которых одна часть молибдена заменяет три части вольфрама) |
| Б8 | 008 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных никелем и молибденом и их сочетаниями с хромом, кремнием, марганцем и другими элементами, кроме вольфрама |
| Б9 | 009 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных сталей, легированных хромом и хромом в сочетании с другими элементами, кроме никеля, молибдена, вольфрама, бора |
| Б10 | 010 | Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких хромистых сталей |
| Б11 | 011 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных молибденом в сочетании с хромом, ванадием, кремнием и другими элементами, кроме никеля и вольфрама |
| Б12 | 012 | Лом и отходы жаростойких сталей, легированных хромом и хромом в сочетании с титаном |
| Б13 | 013 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных никелем и хромом и их сочетаниями с другими элементами, кроме молибдена и вольфрама |
| Б14 | 014 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем и молибденом |
| Б15 | 015 | Лом и отходы сплавов высокого омического сопротивления, легированных хромом и алюминием |
| Б16 | 016 | Лом и отходы жаростойких сталей, сплавов высокого омического сопротивления, легированных хромом, алюминием, кремнием |
| Б17 | 017 | Лом и отходы инструментально-штамповочных сталей |
| Б18 | 018 | Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких хромистых сталей |
| Б19 | 019 | Лом и отходы жаростойких и хромоникелевых сталей |
| Б20 | 020 | Лом и отходы жаропрочных хромомолибденовых сталей |
| Б21 | 021 | Лом и отходы инструментальных и конструкционных сталей, легированных вольфрамом в сочетании с хромом, кремнием, марганцем, ванадием, кроме никеля |
| Б22 | 022 | Лом и отходы изностойких марганцовистых сталей с высоким содержанием марганца |
| Б23 | 023 | Лом и отходы конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом, молибденом и ванадием и их сочетаниями с другими элементами, кроме никеля и вольфрама |
| Б24 | 024 | Лом и отходы жаростойких и жаропрочных сталей, легированных хромом, молибденом и кремнием |
| Б25 | 025 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и марганцем |
| Б26 | 026 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора |
| Б27 | 027 | Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем, титаном, алюминием и другими элементами, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора |
| Б28 | 028 | Лом и отходы жаростойких и жаропрочных хромоникелевых сталей с высоким содержанием хрома и никеля |
| Б29 | 029 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем, молибденом и их сочетаниями с титаном, алюминием и другими элементами, кроме вольфрама и бора |
| Б30 | 030 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных хромоникелевых сталей с бором |
| Б31 | 031 | Лом и отходы инструментальных сталей, легированных вольфрамом, хромом и их сочетаниями с кремнием, ванадием и другими элементами, кроме никеля |
| Б32 | 032 | Лом и отходы коррозионностойких хромоникелевых сталей с низким содержанием никеля |
| Б33 | 033 | Лом и отходы сталей с особыми физическими свойствами, легированных марганцем и алюминием |
| Б34 | 034 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых сталей |
| Б35 | 035 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых сталей с повышенным содержанием вольфрама |
| Б36 | 036 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамокобальтованадиевых сталей с содержанием кобальта до 6% |
| Б37 | 037 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых сталей с высоким содержанием вольфрама |
| Б38 | 038 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом и ванадием |
| Б39 | 039 | Лом и отходы конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом, никелем и вольфрамом |
| Б40 | 040 | Лом и отходы низкофосфористых конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, вольфрамом и их сочетаниями с кремнием и ванадием |
| Б41 | 041 | Лом и отходы инструментальных сталей, легированных вольфрамом, хромом и их сочетаниями с кремнием и другими элементами, кроме никеля |
| Б42 | 042 | Лом и отходы инструментальных магнитотвердых хромовольфрамовых сталей |
| Б43 | 043 | Лом и отходы без никелевых конструкционных сталей, легированных хромом, молибденом и вольфрамом |
| Б44 | 044 | Лом и отходы без никелевых конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом, вольфрамом и молибденом и их сочетаниями с кремнием и ванадием |
| Б45 | 045 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и их сочетаниями с марганцем, кремнием и ванадием |
| Б46 | 046 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных хромоникелемолибденониобиевых сталей |
| Б47 | 047 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и титаном |
| Б48 | 048 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных хромоникелениобиевых сталей |
| Б49 | 049 | Лом и отходы жаропрочных хромоникелевольфрамониобиевых сталей с бором (в которых одна часть молибдена заменяет две части вольфрама) |
| Б50 | 050 | Лом и отходы коррозионностойких сталей с азотом, легированных хромом, никелем и марганцем |
| Б51 | 051 | Лом и отходы коррозионностойких сталей с азотом, легированных хромом, никелем, марганцем, ванадием и ниобием |
| Б52 | 052 | Лом и отходы сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, ванадием и медью |
| Б53 | 053 | Лом и отходы низколегированных сталей, содержащих медь |
| Б54 | 054 | Лом и отходы сталей, легированных никелем и медью и их сочетаниями с марганцем и ванадием, а также двухслойных сталей, в которых среднее содержание легирующих элементов соответствует установленным пределам |
| Б55 | 055 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем, и молибденом и их сочетанием с титаном и другими элементами, кроме вольфрама и бора |
| Б56 | 056 | Лом и отходы низкофосфористых конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом, кремнием и ванадием |
| Б57 | 057 | Лом и отходы жаропрочных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и ванадием |
| Б58 | 058 | Лом и отходы быстрорежущих сталей, легированных хромом, вольфрамом, молибденом, кобальтом и ванадием с содержанием кобальта до 10,5% |
| Б59 | 059 | Лом и отходы жаропрочных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и их сочетаниями с кремнием |
| Б60 | 060 | Лом и отходы без никелевых инструментальных сталей, легированных хромом, молибденом, ванадием и кремнием |
| Б61 | 061 | Лом и отходы без никелевых инструментальных сталей, легированных хромом, вольфрамом, молибденом, ванадием и марганцем |
| Б62 | 062 | Лом и отходы динамных и трансформаторных сталей |
| Б63 | 063 | Лом и отходы автоматных сталей, легированных хромом, никелем и свинцом |
| Б64 | 064 | Лом и отходы автоматных сталей, легированных хромом, молибденом и свинцом и их сочетаниями с никелем и марганцем |
| Б65 | 065 | Лом и отходы хромоникелевых чугунов |
| Б66 | 066 | Лом и отходы хромомолибденовых чугунов |
| Б67 | 067 | Шихтовые слитки низкофосфористого мягкого железа, содержащего никел |