Таблица №5

Состав и степень чистоты

| СОСТАВ | СТЕПЕНЬ ЧИСТОТЫ | ГАБАРИТЫ И МАССА |
| --- | --- | --- |
| Стальные лом и отходы №1 * |
| Кусковые лом и отходы, удобные для загрузки плавильных агрегатов. Не допускается проволока и изделия из проволоки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями не должна превышать 2% по массе. | Размеры куска должны быть не более 300x200x150 мм. Толщина металла должна быть не менее 6 мм . Масса куска должна быть не менее 0.5 кг , но не более 40 кг . |
| Стальные лом и отходы №2 ** |
| Кусковые лом и отходы, а также шихтовые слитки, удобные для загрузки плавильных агрегатов. Не допускаются проволока и изделия из проволоки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Легированные лом и отходы не должны смешиваться с углеродистыми и должны быть только одной группы или марки. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями не должна превышать 1 % по массе. | Размеры куска должны быть не более 600х350x250 мм. По соглашению сторон забракованные слитки, блюмсы, заготовки, фасонный прокат, а также легированные шихтовые слитки могут иметь повышенные размеры. Толщина металла должна быть не менее 8 мм . Длина выступов прямолинейных кусков не должна превышать 100 мм . Трубы должны иметь наружный диаметр не более 150 мм и толщину стенки не менее 8 мм . Трубы с большим диаметром должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Масса куска должна быть не менее 2 кг . |
| * Отходы стали марок 08кп, 08, 05кп, 08Ю, 08пс и 08Фкп с содержанием хрома не более 0,1% по массе поставляются отдельно от других отходов углеродистой стали. ** По требованию заказчика стальные лом и отходы должны содержать серу и фосфор не более 0,05% каждого. |
| Стальные лом и отходы №3 * |
| Кусковые лом и отходы и стальной скрап, удобные для загрузки плавильных агрегатов. Не допускаются проволока и изделия из проволоки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Легированные лом и отходы не должны смешиваться с углеродистыми и должны быть только одной группы или марки. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается), Засоренность безвредными примесями не должна превышать 1,5% по массе. | Размеры куска должны быть не более 800х500x500 мм. Для рулонов листового металла допускаются повышенные размеры по соглашению сторон, но не более 1000 мм . Толщина металла должна быть не менее 6 мм . Допускаются швеллеры и двутавры с толщиной стенки не менее 4 мм в количестве не более 20% от массы партии. Трубы должны иметь наружный диаметр не более 150 мм и толщину стенки не менее 6 мм . Трубы с большим диаметром должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Длина выступов прямолинейных кусков не должна превышать 100 мм . Стрела прогиба изогнутых кусков не должна превышать 250 мм . Масса куска должна быть не менее 1 кг . |
| Стальные лом и отходы №4 ** |
| Мелкие кусковые отходы метизного и других производств, лом изделий метизного производства (костыли, болты, гайки и др.), удобные для загрузки плавильных агрегатов. Не допускаются проволока и изделия из проволоки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Легированные лом и отходы не должны смешиваться с углеродистыми и должны быть только одной группы или марки. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность без вредными примесями не должна превышать 0,5% по массе. | Размеры куска должны быть не более 200x150x100 мм. Толщина металла должна быть не менее 6 мм . Масса куска должна быть не менее 0,025 кг , но не более 20 кг . |
| * Скрап с засоренностью не более 5% при отгрузке не должен смешиваться с другими отходами и ломом. ** Для вакуумных индукционных печей лом и отходы должны поставляться размерами не менее 30x30x30 мм. |
| Негабаритные стальные лом и отходы*(для переработки) |
| Кусковые лом и отходы и стальной скрап. Не допускаются проволока и изделия из проволоки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Легированные лом и отходы не должны смешиваться с углеродистыми и должны быть только одной группы или марки. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 3% по массе. | Толщина металла должна быть не менее 6 мм . |
| Брикеты №1 из стальной стружки |
| Брикеты из стальной стружки. | Брикеты должны быть спрессованы из стальной стружки, не смешанной с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Брикетируемая углеродистая стружка не должна смешиваться с легированной, а легированная стружка при брикетировании должна быть только одной группы или марки. Не допускается брикетирование проржавленной (налет ржавчины допускается), горелой и разъеденной кислотами стружки. Суммарное содержание безвредных примесей и масла в брикетах не должно превышать 1% по массе. | Габариты не регламентируются. Масса брикетов должна быть не менее 2 кг и не более 50 кг при плотности не менее 5000 кг/м 3 . Количество стружки, осыпавшейся от брикетов при транспортировании и разгрузке у потребителя, не должно превышать 3% от массы партии. |
| * Скрап с засоренностью не более 5% при отгрузке не должен смешиваться с другими отходами и ломом. Скрап с засоренностью более 5% поставляется по соглашению сторон. |
| Брикеты №2 из стальной стружки. |
| Брикеты из стальной стружки. | Брикеты должны быть спрессованы из стальной стружки, не смешанной с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Брикетируемая углеродистая стружка не должна смешиваться с легированной, а легированная стружка при брикетировании должна быть только одной группы или марки. Не допускается брикетирование проржавленной (налет ржавчины допускается), горелой и разъеденной кислотами стружки. Суммарное содержание безвредных примесей и масла в брикетах не должно превышать 3% по массе. | Габариты не регламентируются. Масса брикетов должна быть не менее 2 кг и не более 50 кг при плотности не менее 4500 кг/м 3 . Количество стружки, осыпавшейся от брикетов при транспортировании и разгрузке у потребителя, не должно превышать 5% от массы партии. |
| Пакеты №1 |
| Пакеты из чистых легковесных стальных отходов. | Пакеты должны быть спрессованы из чистых листовых, полосовых и сортовых металлоотходов и отходов трубного производства, не содержащих лома и отходов цветных металлов. Углеродистая стружка не допускается. Легированная стружка допускается в пакеты из легированных металлоотходов. Прессуемая углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной, а легированная сталь при прессовании должна быть только одной группы или марки. Не допускается прессование луженого, эмалированного, оцинкованного, покрытого другими цветными металлами, разъеденного кислотами, проржавленного (налет ржавчины допускается) и горелого металла. Содержание безвредных примесей в пакетах не должно превышать1 % по массе. | Пакеты должны иметь размеры не более 2006x1050x750 мм и плотность не менее 2000 кг/куб.м. По требованию потребителя пакеты должны иметь размеры не более 500x500x600 мм или не более 600x600x800 мм. Масса пакетов должна быть не менее 40 кг . |
| Пакеты №2 * |
| Пакеты высокой плотности из легковесных стальных отходов и лома. | Пакеты должны быть спрессованы из легковесных отходов и лома, не содержащих лома и отходов цветных металлов. Допускается стружка. Прессуемая углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Не допускается прессование луженого, эмалированного, оцинкованного, покрытого другими цветными металлами, разъеденного кислотами, проржавленного (налет ржавчины допускается) и горелого металла. Содержание безвредных примесей в пакетах не должно превышать 2% по массе. | Размеры пакетов не должны превышать 2000x1050x750 мм. Масса пакетов должна быть не менее 40 кг при плотности не менее 1800 кг/м 3 . |
| Пакеты №3 * |
| Пакеты низкой плотности из легковесных стальных отходов и лома. | Пакеты должны быть спрессованы из легковесных отходов и лома, не содержащих лома и отходов цветных металлов. Допускается стружка. Прессуемая углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Не допускается прессование луженого эмалированного, оцинкованного, покрытого другими цветными металлами, разъеденного кислотами, проржавленного (налет ржавчины допускается) и горелого металла. Содержание безвредных примесей в пакетах не должно превышать 2% по массе. | Размеры пакетов не должны превышать 2000x1050x750 мм. Масса пакетов должна быть не менее 40 кг при плотности не менее 1200 кг/м 3 . |
| * По требованию потребителя пакеты не должны содержать стружки . |
| Лом для пакетирования №1 |
| Чистые стальные листовые, полосовые, сортовые отходы и отходы трубного производства. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной, а легированная должна быть только одной группы или марки. Металл не должен быть луженым, эмалированным, оцинкованным, покрытым другими цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями не должна превышать 1% по массе. | Толщина металла должна быть менее 6 мм . Максимальные линейные размеры не должны превышать 3500x2500x1000 мм. |
| Лом для пакетирования №2 |
| Стальные, листовые, полосовые и сортовые отходы, кровля, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока и изделия из нее, металлоконструкции, трубы. Стальные канаты не допускаются. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистая сталь не должна смешиваться с легированной. Металл не должен быть луженым, эмалированным, оцинкованным, покрытым другими цветными металлами, горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями не должна превышать 2% по массе. | Толщина металла должна быть менее 6 мм . Максимальные линейные размеры не должны превышать 3500x2500x1000 мм. |
| Стальные канаты и проволока |
| Стальные канаты и проволока, скатанные в мотки, перевязанные стальной проволокой не менее чем в пяти местах по окружности мотка. Стальные канаты, порезанные на габаритные куски. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 6% по массе. | Диаметр мотка должен быть не более 1000 мм , а длина - не более 500 мм . Масса мотка должна быть не менее 20 кг . Куски канатов диаметром не менее 20 мм и длиной не более 800 мм . |
| Стальная стружка №1 |
| Сыпучая мелкая стальная стружка, а также высечка. Не допускаются кусковые отходы и лом. | Углеродистая стальная стружка не должна быть смешана с чугунной стружкой и стружкой из цветных и легированных металлов. Стружка не должна быть горелой и проржавленной (налет ржавчины допускается), Содержание неметаллических примесей (в том числе масла) не должно превышать 3% по массе. | Длина витка стружки и высечки должна быть не более 50 мм . Допускаются витки длиной до 100 мм в количестве не более 3% по массе. Масса высечки должна быть не более 0,025 кг . |
| Стальная стружка №2 |
| Сыпучая мелкая стальная стружка без клубков вьюнообразной стружки, а также высечка. Не допускаются кусковые отходы и лом. | Стальная стружка не должна быть смешана с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Углеродистая стружка не должна быть смешана с легированной. Легированная стружка должна быть только одной группы или марки. Стружка не должна быть горелой и проржавленной (налет ржавчины допускается). Суммарное содержание безвредных примесей и масла не должно превышать 3% по массе. | Длина витка стружки и высечки должна быть не более 100 мм . Допускаются витки длиной до 200 мм в количестве не более 3% по массе. Масса высечки должна быть не более 0,05 кг . |
| Вьюнообразная стальная стружка (для переработки) |
| Вьюнообразная стальная стружка. Не допускаются кусковые отходы и лом. | Стальная стружка не должна быть смешана с чугунной стружкой и стружкой из цветных металлов. Углеродистая стружка не должна быть смешана с легированной. Легированная стружка должна быть только одной группы или марки. Стружка не должна быть горелой и проржавленной (налет ржавчины допускается). Суммарное содержание безвредных примесей и масла не должно превышать 3% по массе. | Не регламентируются. |
| Чугунные лом и отходы №1 |
| Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями не должна превышать 2% по массе. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5°/о по массе. | Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм , а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг , но не менее 0,5 кг . Куски массой менее 0,5 кг допускаются в количестве не более 2% от массы партии. |
| Чугунные лом и отходы №2 |
| Куски чугунных изложниц и поддонов. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными. Металл не должен быть проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями не должна превышать 2% по массе. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% по массе. | Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм , а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 40 кг , но не менее 0,5 кг . По требованию потребителя разрешается поставка кусков повышенных габаритов и массы. Куски массой менее 0,5 кг допускаются в количестве не более 2% от массы партии. |
| Чугунные лом и отходы №3 |
| Куски чугунных отливок с повышенным и высоким содержанием фосфора (печных, посудных, художественных). Куски ковкого чугуна, чугунные трубы. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность безвредными примесями не должна превышать 2% по массе. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% по массе. | Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм , а остальные размеры должны соответствовать размерам куска массой не более 20 кг , но не менее 0,5 кг . Куски массой менее 0,5 кг допускаются в количестве не более 2% от массы партии. |
| Негабаритные чугунные лом и отходы №1(для переработки) |
| Машинные чугунные отливки. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 3% по массе. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% по массе. | Не регламентируются. |
| Негабаритные чугунные лом и отходы №2 (для переработки) |
| Чугунные изложницы и поддоны. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Углеродистые лом и отходы не должны смешиваться с легированными. Металл не должен быть проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 3% по массе. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% по массе. | Не регламентируются. |
| Негабаритные чугунные лом и отходы №3 (для переработки) |
| Чугунные отливки с повышенным и высоким содержанием фосфора (печные, посудные, художественные). Отливки из ковкого чугуна, чугунные трубы. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Металл не должен быть горелым, разъеденным кислотами и проржавленным (налет ржавчины допускается). Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 3% по массе. Допускается примесь трудноотделимой стали не более 5% по массе. | Не регламентируются. |
| Брикеты из чугунной cтружки |
| Брикеты из чугунной cтружки. | Брикеты должны быть спрессованы из чугунной стружки, не смешанной со стальной стружкой и стружкой из цветных металлов. Не допускается брикетирование проржавленной (налет ржавчины допускается) и горелой стружки. Суммарное содержание безвредных примесей и масла в брикетах не должно превышать 2% по массе. | Габариты не регламентируются. Масса брикетов должна быть не менее 2 кг , но не более 20 кг при плотности не менее 5000 кг/куб.м. Количество стружки, осыпавшейся при транспортировании и разгрузке у потребителя, не должно превышать 5% от массы партии. |
| Чугунная стружка |
| Чугунная стружка без кусковых отходов и лома. | Чугунная стружка не должна быть смешана со стальной стружкой и стружкой из цветных металлов. Легированная чугунная стружка не должна смешиваться с углеродистой. Стружка не должна быть проржавленной (налет ржавчины допускается). Суммарное содержание безвредных примесей и масла не должно превышать 2% по массе. | Не регламентируются. |
| Доменный присад |
| Проржавленные, подвергшиеся длительному температурному или кислотному воздействию, эмалированные и оцинкованные кусковые лом и отходы; чугунное крошье; дробь или гранулы; ржавая и спекшаяся стальная и чугунная стружка; зашлакованный скрап. | Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 5% по массе. Металлолом, добываемый из шлаковых отвалов с засоренностью более 5% по массе, поставляется по согласованию сторон. | Размеры куска должны быть не более 250x250x250 мм. Длина витка стальной стружки должна быть не более 100 мм . Допускаются витки длиной до 200 мм в количестве не более 3% от массы стружки в партии. Масса не регламентируется. |
| Негабаритный доменный присад (для переработки) |
| Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. | Проржавленные, подвергшиеся длительному температурному или кислотному воздействию, эмалированные и оцинкованные кусковые лом и отходы; зашлакованный скрап. | Не регламентируются. |
| Окалина прокатного и кузнечного производства |
| Окалина прокатного и кузнечного производства. Не допускаются куски обрези. | Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 5% по массе. | Не регламентируются. |
| Примечание. Легированная окалина поставляется по специальным техническим условиям. |
| Сварочный шлак |
| Шлак, образующийся в нагревательных печах. | Засоренность неметаллическими примесями не должна превышать 5% по массе. | Не регламентируются. |