Таблица №6

Перечень основных марок, входящих в группу и содержание лигирующих элементов

| Обозначение группы | Наименование группы | Перечень основных марок, входящих в группу | Содержаниелегирующих элементов, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Б1 | Лом и отходы низколегированных конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом и сочетаниями хрома с другими элементами, кроме никеля, молибдена и вольфрама | От 11Х до 50Х, от 45Х1 ДО 48Х1, 9Х1, от 4ХС до 40ХС, от 18ХГ до 50ХГ, 35ХГ2, ХГС, от 5ХГС до 38ХГС, от 7ХФ до 75ХФ, от 25ХГФ до 35ХГФ, от 15ХР до 40ХР, от 20ХГР до 40ХГР, от 15ХГТ до 30ХГТ, 40ХГТР, 45ХЦ, 20ХГ2Ц, ШХ15СГ, ШХ20СГ, 50Х05, ДС1, ДС2 | Хром 0,4-1,8 Никель не более 0,4 Кремний не более 1,6 Марганец 0,2-1,9 Ванадий не более 0,3 Титан не более 0,12 |
| Б2 | Лом и отходы конструкционных и инструментальных хромистых сталей | 45Х3, 46Х3, 7Х3, 8Х3, ЕХ3, ДС5 | Хром 2,4-3,8 Никель не более 0,35 Марганец не более 0,6 Кремний не более 0,4 |
| Б3 | Лом и отходы шарикоподшипниковых и инструментальных хромистых сталей | ШХ15, ШХ9, Х, ЕХ, 9Х | Углерод не менее 0,8 Хром 0,9-1,7 Никель не более 0,3 Марганец не более 0,5 Кремний не более 0,4 Медь не более 0,25 Фосфор не более 0,03 |
| Б4 | Лом и отходы конструкционных никелевых сталей | От 06Н3 до 25Н3, от 13Н5 до 21Н5 | Никель 2,7-5,0 Хром не более 0,3 |
| Б5 | Лом и отходы конструкционных хромоникелевых сталей | От 12ХН3 до 37ХН3, 12Х2Н4, 20Х2Н4, 20ХН4, 20ХН4Ф | Никель 2,7-4,2 Хром 0,6-1,8 Ванадий не более 0,3 |
| Б6 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, вольфрамом и молибденом (в которых одна часть молибдена заменяет три части вольфрама)* | 30ХН2М (30ХН2В), 38ХН3М (30ХН3В) | Никель - 1,2-3,3 Хром - 0,6-1,7 Ванадий не более 0,2 |
| Б7 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, с повышенным содержанием вольфрама и молибдена (в которых одна часть молибдена заменяет три части вольфрама)** | 18Х2Н4М (18Х2Н4В), 25Х2Н4М (25Х2Н4В) | Никель 4,0-4,5 Хром 1,3-1,7 |
| * Суммарное содержание молибдена и вольфрама составляет 0,5-0,9% ** Суммарное содержание молибдена и вольфрама составляет 0,8-1,2% |
| Б8 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных никелем и молибденом и их сочетаниями с хромом, кремнием, марганцем и другими элементами, кроме вольфрама | 15Н2М (15НМ), 20Н2М (20НМ), 20ГНМ, от 20ХГСНМ до 30ХГСНМ, ТВМ, 14ХГСН2М (ЭП176), 18ХГСН2М (ДИ-4), 20ХН2М (20ХНМ), 40ХН2М (40ХНМ), 45ХН2МФ (45ХНМФ), 5ХНМФ, 5ХНМ, 0ХНМФ, 0ХН1М, 0ХН2М, 34ХН1М, 06ХН2М (ЭИ582), 42Х2ГСНМ (ВКС-1), 36Х2Н2МФ (36ХН1МФ), ДС8, 25ХГСНМР, 25ХГНМ, 5ХГНМ, 38Х2Н2М, 40Х2Н2М, 30ХН2М, 60Х2Н2М | Никель 0,4-2,3 Хром не более 2,0 Молибден 0,1-0,6 Кремний не более 1,5 Марганец не более 1,5 Ванадий не более 0,3 |
| Б9 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных сталей, легированных хромом и хромом в сочетании с другими элементами, кроме никеля, молибдена, вольфрама, бора | 15Х5 (Х5), Х8, 40Х5Т, 9Х5Ф, 12Х5Ф, 15Х6СЮ (ЭИ428, Х6СЮ), 40Х9С2 (4Х9С2, Х9С2) | Хром 4,0-10,0 Никель не более 0,6 Кремний не более 3,0 Титан не более 1,0 Алюминий не более 1,1 Ванадий не более 0,3 |
| Б10 | Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких хромистых сталей | 12Х17 (0Х17), 08Х17Т (ЭИ645, 0Х17Т) | Хром 16,0-18,0 Титан не более 0,8 Никель не более 0,6 Фосфор не более 0,6 |
| Б11 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных молибденом в сочетании с хромом, ванадием, кремнием и другими элементами, кроме никеля и вольфрама | 16М, 55СМ, ОТ0ХМ ДО 38ХМ, 12ХМ, 5ХГМ, 25ХГМ, 12ХСМ, ОТ 35ХМФ ДО 40ХМФ, 35Х2ГСМ, 55СМ3Ф, 55СМ5Ф, 12Х1МФ (12ХМФ), 25Х1МФ (25Х2МФ, ЭИ10), 60Х2М, 28Х2М, ДС3 | Хром не более 2,5 Никель не более 0,3 Молибден 0,1-0,6 Ванадий не более 0,4 Кремний не более 1,0 |
| Б12 | Лом и отходы жаростойких сталей, легированных хромом и хромом в сочетании с титаном | 15Х25Т (Х25Т, ЭИ439), 15Х28 (Х28, ЭИ349) | Хром 24,0-30,0 Никель не более 0,6 Титан не более 0,8 Фосфор не более 0,035 |
| Б13 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных никелем и хромом и их сочетаниями с другими элементами, кроме молибдена и вольфрама | От 12ХН до 60ХН, 60Х2Н, от 12ХН2 до 17ХН2, от 14ХГН до 38ХГН, 30Х2ГН2, от 5ХНТ до 20ХНТ, 15ХГН2Т (15ХГНТ), от 50ХНФ до 60ХНФ, 0ХН2Ф, от 20ХНР до 40ХНР (ЭИ753), от 15ХГНР до 40ХГНР, 18ХСНР (ЭИ609), 20ХГСН, 30ХГСН2 (30ХГСН), 25Х2ГНТ, 15Х2ГН2Т, 15Х2ГН2ТР, 20ХГНТР, 25ХНТЦ, ДС4, 36ГСН, 16ХСН, 25ХГСНТ | Никель 0,4-2,3 Хром 0,4-2,0 Титан не более 0,15 Ванадий не более 0,3 Бор не более 0,005 |
| Б14 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем и молибденом | От 17ХН3М до 50ХН3м, 0ХН3М, 14Х2Н3М (18Х2Н3М), 18ХН2М 0ХН4М, ХН3М, 38ХСН3М, 35ХН2М | Никель 1,7-3,8 Хром 0,6-2,7 Молибден 0,2-0,5 |
| Б15 | Лом и отходы сплавов высокого омического сопротивления, легированных хромом и алюминием | 0Х23Ю5 (ЭИ595), 0Х27Ю5 (ЭИ626) | Никель не более 0,6 Алюминий 4,5-5,8 Кремний не более 0,6 Фосфор не более 0,025 |
| Б16 | Лом и отходы жаростойких сталей, сплавов высокого омического сопротивления, легированных хромом, алюминием, кремнием | 10Х13СЮ (1Х12СЮ, ЭИ404), 15Х18СЮ (Х18СЮ, ЭИ484) | Хром 12,0-20,0 Никель не более 0,6 Алюминий 0,7-5,5 Кремний не более 2,0 Фосфор не более 0,035 |
| Б17 | Лом и отходы инструментально-штамповочных сталей | 4Х4ВМФС (ДИ22), 5Х3В3МФС (ДИ23) | Хром 2,5-3,8 Никель 0,1-0,6 Вольфрам 0,8-3,6 Ванадий 0,6-1,8 Молибден 1,1-1,6 Кремний 0,5-1,0 Ниобий не более 0,15 Фосфор не более 0,025 |
| Б18 | Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких хромистых сталей | 08Х13 (0Х13, ЭИ496), 12Х13, (1Х13), 20Х13 (2Х13), 30Х13 (3Х13), 40Х13 (4Х13), 08Х13Л, 20Х13Л | Хром 12,0-14,0 Никель не более 0,6 Фосфор не более 0,035 |
| Б19 | Лом и отходы жаростойких и хромоникелевых сталей | 0Х20Н13 (2Х21Н13, ЭИ997), 08Х20Н14С2 (0Х20Н14С2, ЭИ732), 20Х20Н14С2 (Х20Н14С2, ЭИ211), ЭП75, ЭП87, 20Х23Н13 (Х23Н13, ЭИ319), 30Х24Н12С | Никель 11,0-15,0 Хром 19,0-27,0 Титан не более 1,0 Кремний не более 3,0 Фосфор не более 0,035 |
| Б20 | Лом и отходы жаропрочных хромомолибденовых сталей | 15Х5М (Х5М), Х6СМ (ЭСХ6М), 25Х5М | Хром 4,0-6,5 Никель не более 0,5 Молибден 0,4-0,6 Кремний не более 2,0 |
| Б21 | Лом и отходы инструментальных и конструкционных сталей, легированных вольфрамом в сочетании с хромом, кремнием, марганцем, ванадием, кроме никеля | ХВГ, 6ХВГ, 9ХВГ, 0ХВ, ХВСГ, В1, ХВ1Г, 65С2В, 55СВФ | Вольфрам 0,5-1,6 Хром не более 1,2 Никель не более 0,35 Ванадий не более 0,3 Марганец не более 1,2 Кремний не более 2,0 |
| Б22 | Лом и отходы изностойких марганцовистых сталей с высоким содержанием марганца | 85Г13 (ЭИ700), Г13 (ЭИ256), Г13Л | Хром не более 0,5 Никель не более 0,6 Марганец 11,0-14,0 |
| Б23 | Лом и отходы конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом, молибденом и ванадием и их сочетаниями с другими элементами, кроме никеля и вольфрама | 25Х2М1Ф (ЭИ723), 15Х1М1Ф, 12Х2МФСР, 25Х1М1Ф (Р2), 4ХСМФ | Хром 0,9-2,6 Никель не более 0,4 Молибден 0,5-1,2 Ванадий 0,2-1,0 Титан не более 0,4 |
| Б24 | Лом и отходы жаростойких и жаропрочных сталей, легированных хромом, молибденом и кремнием | 1Х13М, 40Х10С2М (4Х10С2М, ЭИ107, Х10С2М) | Никель не более 0,6 Хром 9,0-14,0 Молибден 0,2-0,9 Кремний не более 2,6 |
| Б25 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и марганцем | 10Х14Г14Н3 (ДИ6), 10Х14Г14Н4Т (Х14Г14Н3Т, ЭИ711), 20Х13Н4Г9 (2Х13Н4Г9, ЭИ100) | Никель 2,5-5,0 Хром 12,0-15,0 Марганец 8,0-15,0 Титан не более 0,6 Фосфор не более 0,035 |
| Б26 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора | 12Х18Н9 (Х18Н9), 17Х18Н9 (2Х18Н9, ЭЯ2), 12Х18Н9Т (Х18Н9Т), 08Х18Н10Т (0Х18Н10Т, ЭИ914, ЭИ825), 08Х18Н10 (0Х18Н10), 04Х18Н10 (00Х18Н10, ЭИ842, ЭП550), 12Х18Н10Т (Х18Н10Т), 06Х18Н11 (0Х18Н11, ЭИ684), 12Х18Н12Т, (Х18Н12Т), 08Х18Н12Т (0Х18Н12Т), 2Х18Н8С2 (ЭИ95), 03Х18Н11, 03Х18Н12, 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654), ЭИ793, ЭП502 | Никель 8,0-13,0 Хром 17,0-20,0 Марганец не более 2,0 Кремний не более 4,0 Фосфор не более 0,035 Титан не более 1,2 Вольфрам не более 0,2 Молибден не более 0,3 |
| Б27 | Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем, титаном, алюминием и другими элементами, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора | 30Х13Н7С2 (3Х13Н7С2, ЭИ72), Х17Н7Ю (ЭИ973), 09Х17Н7Ю (0Х17Н7Ю), 09Х17Н7Ю1 (0Х17Н7Ю1), 09Х15Н8Ю (Х15Н9Ю, СН2, ЭИ904), 07Х16Н6 (ЭП288), 0Х17Н7ГТ (ЭИ814) | Никель 5,0-9,5 Хром 12,0-18,0 Титан не более 1,2 Кремний не более 3,0 Алюминий не более 1,4 |
| Б28 | Лом и отходы жаростойких и жаропрочных хромоникелевых сталей с высоким содержанием хрома и никеля | 20Х23Н18 (Х23Н18, ЭИ417), 10Х23Н18 (0Х23Н18), Х25Н20, 20Х25Н20С2 (Х25Н20С2, ЭИ288) | Никель 17,0-21,0 Хром 22,0-27,0 Фосфор не более 0,035 |
| Б29 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем, молибденом и их сочетаниями с титаном, алюминием и другими элементами, кроме вольфрама и бора | 08Х21Н6М2Т (0Х21Н6М2Т, ЭП54), 45Х22Н4М3 (ЭП48), 10Х17Н5М2 (Х17Н5М2, ЭП405), 08Х17Н5М3 (ЭИ925, СН-3), 0Х16Н7М2Ю (ЭП294), Х13Н7ЮМ2 (СН-4, ЭП35) | Никель 4,0-8,5 Молибден 1,6-3,5 Алюминий не более 1,8 Титан не более 0,4 Хром 14,0-23,0 |
| Б30 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных хромоникелевых сталей с бором | 00Х17Н15Р1 (ЭП166), 00Х17Н15Р2 (ЭП167), 00Х17Н15Р3 (ЭП168а), 00Х18Н15Р4 (ЭП168), 00Х19Н15Р6 (ЭП169) | Хром 15,0-20,0 Никель 14,0-16,0 Бор 0,08-0,65 |
| Б31 | Лом и отходы инструментальных сталей, легированных вольфрамом, хромом и их сочетаниями с кремнием, ванадием и другими элементами, кроме никеля | 8ХВ2Ф (ЭИ190), от 4ХВ2С до 6ХВ2С | Вольфрам 2,0-2,7 Хром 1,0-1,4 Никель не более 0,3 Ванадий не более 0,3 Кремний не более 0,9 |
| Б32 | Лом и отходы коррозионностойких хромоникелевых сталей с низким содержанием никеля | Х17Н, 0Х17Н, 2Х17Н1 (ЭП209, ЭП406), 14Х17Н2 (1Х17Н2, ЭИ268), 20Х17Н2 (2Х17Н2, ЭП210, ЭП407) | Никель 1,0-2,8 Хром 16,0-18,0 Фосфор не более 0,035 |
| Б33 | Лом и отходы сталей с особыми физическими свойствами, легированных марганцем и алюминием | 45Г17Ю3 (ЭИ839), 15Г19Ю3, 15Г20Ю3, 80Г20Ю4 (ЭП28), ЭП42 | Хром не более 0,5 Никель не более 0,6 Марганец 16,0-21,0 Алюминий 2,4-5,8 |
| Б34 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых сталей | Р9, Р9Ф (ЭИ437) | Хром 3,8-4,6 Никель не более 0,4 Вольфрам 8,5-10,0 Молибден не более 1,0 Ванадий 1,2-2,6 |
| Б35 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых сталей с повышенным содержанием вольфрама | Р12, Р12Ф3 (ЭИ597) | Хром 3,1-4,1 Вольфрам 12,0-13,5 Ванадий 1,5-3,0 Молибден не более 1,0 |
| Б36 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамокобальтованадиевых сталей с содержанием кобальта до 6% | Р9К5, Р10К3Ф3 (ЭИ931), Р12Ф4К5 | Хром 3,5-4,6 Никель не более 0,4 Вольфрам 9,0-14,0 Кобальт 5,0-6,0 Ванадий 2,0-5,1 Молибден не более 1,0 |
| Б37 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых сталей с высоким содержанием вольфрама | Р18, Р18Ф2 (ЭИ916), Р18Ф2М (ЭИ917) | Хром 3,6-4,4 Никель не более 0,4 Вольфрам 17,0-19,0 Молибден не более 1,0 Ванадий 1,0-2,4 |
| Б38 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом и ванадием | От 15Х2Н2МФ до 20Х2Н2МФ, 18ХН2МФ, 38ХН3МФ, 0ХН3МФ, 30ХН2МФ, 12ХН3МФ | Никель 1,9-3,5 Хром 0,6-2,0 Молибден 0,2-0,5 Ванадий 0,1-0,3 |
| Б39 | Лом и отходы конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом, никелем и вольфрамом | От 30ХНВ до 45ХНВ, 30Х2НВ (30Х2Н2ВФ), 5ХНВ, 5ХНСВ, 0ХН1В, 45ХНВФ, от 12Х2НВФ до 30Х2НВФ, 0ХН2В, 40ХН2СВ (ЭИ643), 40Х1НВ, 38Х2Н2В, 40Х2Н2В, 30ХН2ВФ, 30ХН2В | Никель 0,8-2,4 Хром 0,5-2,4 Вольфрам 0,4-1,6 Марганец 0,3-0,8 Ванадий не более 0,3 Кремний не более 0,9 |
| Б40 | Лом и отходы низкофосфористых конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, вольфрамом и их сочетаниями с кремнием и ванадием | От 25ХСНВФ до 30ХСНВФ (ВП25-ВП30) | Никель 0,9-1,2 Хром 0,9-1,2 Вольфрам 0,5-1,0 Ванадий 0,05-0,15 Марганец 0,5-0,8 Фосфор не более 0,015 Кремний 0,9-1,1 |
| Б41 | Лом и отходы инструментальных сталей, легированных вольфрамом, хромом и их сочетаниями с кремнием и другими элементами, кроме никеля | 4Х5В2ФС (ЭИ958), 9Х5ВФ (ЭП24), Х6ВФ, 15Х5ВФ (Х5ВФ), 12Х8ВФ (Х8ВФ) | Вольфрам 0,4-2,4 Хром 4,5-8,5 Никель не более 0,4 Ванадий 0,2-1,2 Кремний не более 1,2 |
| Б42 | Лом и отходы инструментальных магнитотвердых хромовольфрамовых сталей | ХВ4 (ХВ5), ЕВ6 (Е7В6) | Вольфрам 4,5-6,2 Хром 0,4-0,7 Никель не более 0,25 |
| Б43 | Лом и отходы без никелевых конструкционных сталей, легированных хромом, молибденом и вольфрамом | 18Х3МВ (ЭИ578, Н8), 20Х3МВФ (ЭИ415, ЭИ579, Н10) | Вольфрам 0,3-0,6 Хром 2,0-3,5 Никель не более 0,25 Молибден 0,3-0,6 Ванадий не более 0,6 |
| Б44 | Лом и отходы без никелевых конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом, вольфрамом и молибденом и их сочетаниями с кремнием и ванадием | 4Х5В4ФСМ (ЭИ956), 4Х2В5ФМ (ЭИ959), 4Х5В4Ф3М, 5Х4СВ4МФ | Вольфрам 3,5-5,5 Хром 2,0-3,0 Никель не более 0,35 Молибден 0,4-0,6 Ванадий 0,3-1,2 Кремний не более 1,0 |
| Б45 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и их сочетаниями с марганцем, кремнием и ванадием | 30Х2Н2ВФМ, 30Х2ГСНВФМ, 18ХГСН2ВФМ (ДИ-2), 30Х2ГСН2ВМ, 12Х2НВФМ, 30Х2ГСНВМ, (ВЛ-1Д), 5Х2НВМФ (ДИ-32), 27Х2Н2ВФМ, 38ХН3МВФ | Никель 1,0-3,0 Хром 1,2-2,4 Вольфрам 0,2-1,4 Молибден 0,2-0,6 Ванадий не более 0,5 Кремний не более 1,2 Марганец не более 1,3 |
| Б46 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных хромоникелемолибденониобиевых сталей | 08Х16Н13М2Б (1Х16Н13М2Б, ЭИ680), Х17Н16М2Б (ЭИ403), 0Х17Н16М3Б | Хром 15,0-19,0 Никель 12,0-17,0 Молибден 2,0-3,0 Ниобий 0,2-1,3 |
| Б47 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и титаном | 08Х22Н6Т (0Х22Н5Т, ЭП53), 12Х21Н5Т (1Х21Н5Т, ЭИ811), ЭИ810 | Никель 4,8-6,3 Хром 18,0-22,0 Титан не более 0,6 Фосфор не более 0,035 Кремний не более 3,0 |
| Б48 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных хромоникелениобиевых сталей | 08Х18Н12Б (0Х18Н12Б, ЭИ402), 09Х14Н16Б (ЭИ694), 1Х14Н16БР (ЭИ694Р), 1Х15Н9С3Б (ЭИ302), 0Х18Н10Б, 08Х19Н10Б | Хром 13,0-20,0 Никель 8,0-17,0 Ниобий 0,7-1,2 Бор не более 0,005 |
| Б49 | Лом и отходы жаропрочных хромоникелевольфрамониобиевых сталей с бором (в которых одна часть молибдена заменяет две части вольфрама)* | 1Х14Н18В2Б (ЭИ695), 09Х14Н19В2БР (1Х14Н18В2БР, ЭИ695Р), 09Х14Н19В2БР1 (1Х14Н18В2БР1, ЭИ726), Х16Н14В2БР (ЭП17) | Хром 13,0-18,0 Никель 13,0-20,0 Ниобий 0,9-1,3 Бор не более 0,025 |
| * Суммарное содержание молибдена и вольфрама составляет 2,0-2,8% |
| Б50 | Лом и отходы коррозионностойких сталей с азотом, легированных хромом, никелем и марганцем | 55Х20Г9АН4 (ЭП303), 0Х20Н4АГ10 (НН-3), 12Х17Г9АН4 (Х17Г9АН4, ЭИ878), Х18Г14АН4 (ЭП197), 0Х18Н4АГ10 (НН-2) | Хром 16,0-22,0 Никель 3,5-4,5 Марганец 8,0-14,0 Азот 0,15-0,5 |
| Б51 | Лом и отходы коррозионностойких сталей с азотом, легированных хромом, никелем, марганцем, ванадием и ниобием | 0Х18Н4Г11АФ (НН-3Ф), 0Х18Н5Г11БАФ (НН-3БФ), 0Х20Н4Г10Б (НН-3Б) | Хром 17,0-20,0 Никель 4,0-5,3 Марганец 10,0-13,5 Азот 0,4-0,5 Ниобий не более 0,4 Ванадий 0,8-1,2 |
| Б52 | Лом и отходы сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, ванадием и медью | 15Х2Н3МДФ, 12ХН4МДФ | Медь 0,6-1,5 Хром 0,6-2,0 Никель 2,0-5,0 Молибден 0,2-0,7 Ванадий не более 0,2 |
| Б53 | Лом и отходы низколегированных сталей, содержащих медь | 10ХСНД (СХЛ-4), 15ХСНД (СХЛ, НЛ-2), 10ХГСН1Д (СХЛ-45), 10ГНД | Медь 0,2-0,8 Хром не более 0,9 Никель 0,3-1,3 |
| Б54 | Лом и отходы сталей, легированных никелем и медью и их сочетаниями с марганцем и ванадием, а также двухслойных сталей, в которых среднее содержание легирующих элементов соответствует установленным пределам | 12НД2ФЛ, 08ГДНФЛ, ДС6 | Медь 0,3-0,6 Хром 1,8-2,7 Никель 0,7-2,0 Марганец не более 1,3 |
| Б55 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем, и молибденом и их сочетанием с титаном и другими элементами, кроме вольфрама и бора | 08Х17Н13М2Т (0Х17Н13М2Т), 10Х17Н13М2Т (Х17Н13М2Т, ЭИ448), Х17Н13М (ЭИ400), Х16Н13М3 (ЭИ592), 10Х17Н13М3Т (Х17Н13М3Т, ЭИ432), 03Х16Н15М3 (00Х16Н15М3, ЭИ844), 0Х16Н16М3, 08Х17Н15М3Т (0Х17Н16М3Т, ЭИ580), 03Х17Н13М2, Х18Н12М3Т, 04Х19Н11М3 | Никель 11,0-17,0 Хром 14,0-19,0 Молибден 1,8-4,0 Титан не более 0,8 Фосфор не более 0,035 |
| Б56 | Лом и отходы низкофосфористых конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом, кремнием и ванадием | От 28Х3СНМВФ до 45Х3СНМВФ (СП28-45) | Марганец 0,5-0,8 Никель 0,9-1,2 Хром 2,8-3,2 Вольфрам 0,8-1,2 Молибден 0,3-0,5 Медь не более 0,15 Ванадий не более 0,15 Кремний 0,9-1,2 Фосфор не более 0,015 |
| Б57 | Лом и отходы жаропрочных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и ванадием | 15Х12ВНМФ (1Х12ВНМФ, ЭИ802), 20Х12ВНМФ (2Х12ВНМФ, ЭП428), 2Х13НВМФ, 1Х12Н2ВМФ (ЭИ961), 2Х12НВМФ (ВНС-6, ЭП311), 2Х13Н2ВМФ (ЭП65), 11Х11Н2В2МФ (Х12Н2ВМФ, ЭИ962), ЭП428, 16Х11Н2В2МФ (2Х12Н2ВМФ, ЭИ962А) | Никель 0,4-2,6 Вольфрам 0,7-2,2 Хром 10,5-15,5 Молибден 0,3-0,7 Ванадий 0,1-0,7 |
| Б58 | Лом и отходы быстрорежущих сталей, легированных хромом, вольфрамом, молибденом, кобальтом и ванадием с содержанием кобальта до 10,5% | Р12Ф2К8М3 (ЭП657), Р10Ф3К10М4 | Хром 3,7-4,4 Никель не более 0,4 Вольфрам 10,0-13,0 Кобальт 7,5-10,3 Молибден 2,8-4,2 Ванадий 1,8-3,8 |
| Б59 | Лом и отходы жаропрочных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и их сочетаниями с кремнием | 1Х14Н14В2М (ЭИ257), 45Х14Н14В2М (4Х14Н14В2М, ЭИ69), Х14Н14СВ2М (ЭИ240) | Никель 12,0-16,0 Хром 13,0-16,0 Вольфрам 1,7-2,8 Молибден 0,2-0,6 Кремний не более 3,25 Фосфор не более 0,035 |
| Б60 | Лом и отходы без никелевых инструментальных сталей, легированных хромом, молибденом, ванадием и кремнием | 4Х5МФС, 4Х5МФ1С | Хром 4,5-5,5 Молибден 1,2-1,5 Ванадий 0,3-1,0 Кремний 0,8-1,2 |
| Б61 | Лом и отходы без никелевых инструментальных сталей, легированных хромом, вольфрамом, молибденом, ванадием и марганцем | 4Х3ВМФ, 7ХГ2ВМ | Хром 1,5-3,6 Никель не более 0,4 Вольфрам 0,6-1,3 Молибден 0,5-0,8 Ванадий 0,1-0,9 Марганец не более 2,3 |
| Б62 | Лом и отходы динамных и трансформаторных сталей | Э11-Э13, Э21, Э22, Э31, Э32, Э41-Э48, Э310-Э380, Э1100-Э3200 | Углерод не более 0,05 Кремний 0,8-4,8 Фосфор не более 0,015 Медь не более 0,15 |
| Б63 | Лом и отходы автоматных сталей, легированных хромом, никелем и свинцом | АС19ХГН, АС14ХГН, АС12ХН | Никель 0,5-1,2 Хром 0,4-1,2 Марганец 0,3-1,2 Свинец 0,15-0,3 |
| Б64 | Лом и отходы автоматных сталей, легированных хромом, молибденом и свинцом и их сочетаниями с никелем и марганцем | АС20ХГНМ, АС30ХМ, АС40ХГНМ, АС38ХГМ | Никель до 1,0 Хром 0,4-1,2 Марганец 0,3-0,9 Молибден 0,15-3 Свинец 0,15-0,3 |
| Б65 | Лом и отходы хромоникелевых чугунов | ХНД, ХНК, ЛХЧ (1-6), СЧЩ-1 | Хром - 0,6-3,8 Никель - 0,5-1,4 |
| Б66 | Лом и отходы хромомолибденовых чугунов | ХМ1 | Хром 0,8-1,2 Никель не более 0,3 Молибден не менее 0,15 |
| Б67 | Шихтовые слитки низкофосфористого мягкого железа, содержащего никель | МЖН-0 | Никель 0,8-2,5 Хром не более 0,3 Углерод не более 0,08 Фосфор не более 0,008 Медь не более 0,2 |